## Slide 1: СТЕКЛЯННЫЕ ТОВАРЫ

## Slide 2: «Письмо о пользе стекла»
Неправо о стекле те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов,
Не меньше пользы в нем, не меньше в нем краса.
Не редко я для той с Парнасских гор спускаюсь,
И ныне от нея на верх их возвращаюсь.
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но стеклу.
М.В. Ломоносов
Куратору Московского университета И.И.Шувалову

## Slide 3: СТЕКЛО –
аморфно-кристаллический материал, полученный из расплава оксидов

## Slide 4
СЫРЬЕ
основные материалы (стеклообразующие)
при помощи которых
в состав стекла вводятся
кислотные (Si02, В20з, А120з), щелочноземельные (СаО, MgO, BaO, ZnO, РbО), щелочные (Na20, K20, Li2 О) оксиды;
- двуокись кремния (кремнезем)
вспомогательные
осветлители
обесцвечиватели
красители
  молекулярные
  коллоидные
глушители

## Slide 5
Основные сырьевые материалы для производства стекла
SiO2 определяет основные свойства стекла - химическую стойкость, термические, механические и оптические свойства. Минералогический состав этих материалов неоднороден. Кроме того, они часто являются тугоплавкими и вызывают появление порока в стекле - шахтного камня.
В20з - окись бора, вводится в состав: в виде борной кислоты, буры или боросодержащих минералов. Понижает коэффициент термического расширения, температуру варки, вязкость стекломассы. Повышает химическую, термическую устойчивость, прочность.
АL203 - окись алюминия, вводится в виде глинозема, полевого шпата, пегматита, каолина, гранита - повышает термическую и химическую стойкость стекла.
MgO, СаО - окись магния и окись кальция, вводятся применением доломита, известняка, мрамора, мела. СаО - повышает химическую стойкость, ускоряет варку, осветляет стекломассу; MgO - снижает коэффициент .термического расширения, способность к кристаллизации, повышает вязкость, прочность, химическую стойкость.
ВаО - окись бария, вводится солями бария. Повышает оптические свойства, способствует равномерному окрашиванию стекломассы

## Slide 6
ZnO- окись цинка, вводится с цинковыми белилами. Повышает химическую и термическую стойкость, прочность при сжатии и расширении, преломление, блеск, прозрачность стекол.
РвО - окись свинца, вводится со свинцовым глетом или суриком. Используется для изготовления хрусталя.
Na20 - окись натрия вводят в с6став стекла с кальцинированной содой, сульфитом натрия, содопоташной смесью, при использовании полевошпатных пород. Снижает температуру варки, ускоряет процесс стеклообразования, осветляет.
К20-окись калия вводится применением поташа, содопоташной смеси, полевошпатных пород. Действует аналогично окиси натрия, а также повышает оптические свойства.
Li20 - оксид лития вводят с углекислым литием либо с минералами, содержащими литий - сподуменом и д.р.

## Slide 7
АL203 - окись алюминия, вводится в виде глинозема, полевого шпата, пегматита, каолина, гранита - повышает термическую и химическую стойкость стекла.
MgO, СаО - окись магния и окись кальция, вводятся применением доломита, известняка, мрамора, мела. СаО - повышает химическую стойкость, ускоряет варку, осветляет стекломассу; MgO - снижает коэффициент .термического расширения, способность к кристаллизации, повышает вязкость, прочность, химическую стойкость.
ВаО - окись бария, вводится солями бария. Повышает оптические свойства, способствует равномерному окрашиванию стекломассы.
ZnO- окись цинка, вводится с цинковыми белилами. Повышает химическую и термическую стойкость, прочность при сжатии и расширении, преломление, блеск, прозрачность стекол.
К20-окись калия вводится применением поташа, содопоташной смеси, полевошпатных пород. Действует аналогично окиси натрия, а также повышает оптические свойства.
РвО - окись свинца, вводится со свинцовым глетом или суриком. Используется для изготовления хрусталя.
Na20 - окись натрия вводят в с6став стекла с кальцинированной содой, сульфитом натрия, содопоташной смесью, при использовании полевошпатных пород. Снижает температуру варки, ускоряет процесс стеклообразования, осветляет.
Li20 - оксид лития вводят с углекислым литием либо с минералами, содержащими литий - сподуменом и д.р.

## Slide 8: Вспомогательные сырьевые материалы для производства стекла
Осветлители - предназначены для осветления стекломассы (удаления пузырьков газов) при варке. Используют вещества, разлагающиеся с образованием большого количества газов - селитру, соли аммония, триоксид мышьяка.
Обесцвечиватели - удаляют нежелательные оттенки, связанные с присутствием в сырье оксидов железа, хрома и др. По характеру действия обесцвечиватели делят на 2 группы:
1. химические -представляют собой соединения, переводящие одни окислы металлов в другие, менее окрашенные (закись железа в окись железа, которая окрашена в 10 раз менее интенсивно): селитра, трехокись мышьяка, сурьмы;
2. физические - красящие окислы, при использовании которых происходит наложение цветов и их взаимное уничтожение. Для этих целей применяют оксиды марганца, никеля, селена, редкоземельных металлов.

## Slide 9
Красители-
используемые для получения окрашенного
стекла соединения по характеру действия
делят на 2 группы:
1.молекулярные красители - оксиды металлов, которые растворяются в стекломассе, вступая с ней в соединение. Полученный цвет зависит от концентрации красителя и вида стекломассы. Так, закись кобальта в соотношении 0,1-0,5% окрашивает стекло в синий цвет, при большем содержании – в фиолетовый с красноватым оттенком.
2. коллоидные (дисперсные) красители - частички металлов, образующие со стеклом коллоидные частицы, проявляются при наводке (тепловой обработке). Цвет зависит от размеров коллоидных частиц. К коллоидным красителям относят красители красного цвета- рубины - золотой (кроваво-красный), медный (с фиолетовым оттенком), селеновый (пламенно-красный, с оранжевым оттенком), а также желтый (азотнокислое серебро).

## Slide 10
для окрашивания стекла
используют также
редкоземельные
элементы
для получения цветов:
--- желтого - двуокись церия с двуокисью титана, или окись
самария;
--- лимонно-желтого - необожженный перлит с двуокисью
церия или двуокисью титана;
--- янтарно-желтого - окись церия;
--- зелено-золотистого-окись празеодима;
--- фиолетово-сиреневый - окись неодима;
--- розово-фиолетовый - окись неодима с металлическим
селеном;
--- темно-розовый - окись эрбия;
--- красный - дидим с селеном;
---селеновый рубин -селен и неодим

## Slide 11
используют для получения непрозрачного стекла. При этом в зависимости от светопропускания стекло бывает молочным (коэффициент светопропускания не менее 0,6) или опаловым (менее 0,6). В качестве глушителей применяют фосфорно-кислый кальций, костяную муку, криолит, окись олова, кремнефтористый натрий, а также соединения цинка, фосфора, фтора, тальк.
Глушители

## Slide 12: Классификация видов стекла
кальций-натрий-силикатное
(обыкновенное)
состав:
~70-76% SiO2
~8-10% CaO, MgO
~8-10% K2O, Na2O
K2O > Na2O калийные стекла
(оптические свойства стекла повышаются,
стекло применяется для изготовления сортовой посуды)
K2O < Na2O натриевые стекла
(используют для тары, строительства, технических целей)

## Slide 13: кальций-натрий-силикатное (обыкновенное) стекло

## Slide 14: Изделия из обыкновенного стекла

## Slide 15: Классификация видов стекла
хрустальное стекло
Свинцовый:
стекло хрустальное - не менее 10% РbО
малосвинцовый хрусталь – 18-24%
свинцовый хрусталь –24-30%
высокосвинцовый хрусталь – 30-38% РbО
оптическое стекло – до 52% РbО
Бессвинцовый
бариевый (не менее 20% оксида бария),
циркониевый (8-10% оксида циркония)
лантановый (4% оксида лантана)
Стекло с содержанием 7-10% оксида бария называют “богемское стекло”.

## Slide 16: Изделия из хрусталя

## Slide 17: Свинцовый хрусталь

## Slide 18: Бессвинцовый хрусталь

## Slide 19: Хрустальные черепа

## Slide 20: “Богемское стекло”

## Slide 21: “Богемское стекло”

## Slide 22: “Богемское стекло”

## Slide 23: Классификация видов стекла
применяется в технических целях,
а также для изготовления бытовой жаростойкой посуды
Кварцевое стекло состоит из чистого кремнезема,
его состав аналогичен горному хрусталю.
Термостойкое (t пл =1713оС), огнеупорное,
химически и радиационностойкое.
Применяется для остекления космических аппаратов, деталей приборов, смотровых стекол, световодов волоконной оптики.
жаростойкое стекло

## Slide 24: Кварцевые пластины и трубы

## Slide 25: Часы с кварцевым стеклом

## Slide 26: Классификация видов стекла
Боросиликатное стекло
содержит до 12,5% борного ангидрида
Может быть прозрачным –“мерефи”
или непрозрачным – “пирекс”
Используется для бытовой посуды – столовой, чайно-кофейной, хозяйственной, а также для технических целей.
жаростойкое стекло

## Slide 27: Бытовая посуда из боросиликатного стекла

## Slide 28: Матовое дутое боросиликатное стекла

## Slide 29: Классификация видов стекла
Лабораторное стекло
содержит 18% оксида алюминия и 4-6% борного ангидрида.
Обладает высокими химической и термической стойкостью, прозрачностью, бесцветностью.
Используется для изготовления всех видов лабораторной посуды.
жаростойкое стекло

## Slide 30: лабораторная посуда

## Slide 31: Классификация видов стекла
Ситаллы –стекла кристаллической структуры, благодаря которой приобретают устойчивость
к высоким (до 300оС) температурам и резким перепадам температур.
Получают их, вводя в состав стекломассы частичек металлов (центры кристаллизации).
Для строительных целей применяют шлакоситаллы,
для технических и бытовых изделий – литийсодержащие ситаллы.
жаростойкое стекло

## Slide 32
Изделия из ситаллов используются для СВЧ

## Slide 33: Классификация видов стекла
при разрушении не дает острых осколков
-натриевое алюмосиликатное закаленное стекло (“дюралекс”)
Безопасное стекло

## Slide 35: Классификация видов стекла
-триплекс
(безопасное трехслойное)
состоит из двух слоев силикатного стекла, склеенных бутифолем или целлулоидом в автоклавах под давлением
Безопасное стекло

## Slide 36: Лобовые стекла из триплекса

## Slide 37: Классификация видов стекла
многослойное защитное стекло - это склеенные между собой полимерными материалами в различных сочетаниях силикатные стекла, силикатные с органическим, поликарбонатом или упрочняющими пленками.
  ударостойкое, выдерживающее многократный удар свободно падающего тела
  устойчивое к пробиванию (обухом и лезвием топора)
  пулестойкое (бронестекло)
Безопасное стекло

## Slide 38: Многослойное пуленепробиваемое

## Slide 39: Бронестекло

## Slide 40: Бронированное стекло

## Slide 41: Классификация видов стекла
Безопасные стекла
применяют для остекления зданий, автотранспорта,
в самолетах, танках, кораблях.
Безопасное стекло

## Slide 42: Способы выработки стеклоизделий
Выдуванием
Прессованием
Прессовыдуванием
Прокаткой

## Slide 43
Ручное выдувание
с помощью стеклодувной трубки с использованием деревянных или металлических форм, в которых при вращении заготовки (пульки) завершается формование. Этим методом получают изделия любых конфигураций и толщины стенки с гладкой и блестящей поверхностью.
Свободное выдувание (в торговле — гутенская формовка) осуществляют также посредством стеклодувной трубки, но изделия формуют и окончательно отделывают в основном на воздухе.

## Slide 44: Выдувание стекла

## Slide 45
Методом прессования изготавливают изделия, имеющие простую форму. Процесс прессования осуществляется в металлических формах. Прессование производится в разъемных (состоящих из двух или трех частей) и неразъемных формах.
прессование
Возможные дефекты формования и способы их устранения
Отличия прессования от прессовыдувания

## Slide 46
Прессование характерные признаки
Верхний диаметр больше, чем нижележащий
На внешней стороне изделия имеются швы от пресс-формы
Переход дна в стенки неравномерный – дно имеет большую толщину, чем стенки.

## Slide 47: Прессование стекла

## Slide 48
прессовыдувание
Прессовыдуванием изготовляют стаканы и посуду сложных форм — графины, флаконы и др. прессовыдуванием вырабатывают рюмочные изделия. При этом чашу выдувают, а донышко и ножку прессуют и сваривают с чашей.

## Slide 49: Прессовыдувание стекла

## Slide 50: Прокатка стекол

## Slide 51: Способы декорирования
наносимые в процессе выработки
(в горячем состоянии, до отжига) – налепы, насыпь, кракле, “морозное” стекло, нацвет, филигрань и др.;
наносимые на готовые изделия
(после отжига) механическими (пескоструйная, гравировка, шлифовка), химическими (травление) способами, а также золотом, красками, люстром.

## Slide 52
Налепы

## Slide 53
Морозное стекло

## Slide 54
Нацвет

## Slide 55
Нацвет

## Slide 56
Филигрань

## Slide 57
Сульфидное
стекло

## Slide 58
Пескоструйная

## Slide 59
Матовая лента

## Slide 60
Гравировка

## Slide 61
Номерная
шлифовка

## Slide 62
Алмазная
грань

## Slide 63
Нацвет
и алмазная грань

## Slide 64
Сложное
травление

## Slide 65
Глубокое
травление

## Slide 66
Живопись

## Slide 67
Лента
золотом

## Slide 68
Нацвет
алмазная грань
золото

## Slide 69
В ТН ВЭД стекло и изделия из него включены в группу 70 (раздел XIII).
Код определяется видом изделий, видом применяемой стекломассы, способом выработки, назначением, размерными характеристиками.

## Slide 70: Ассортимент стеклоизделий
Технические стеклоизделия
Шары и блоки для переработки
Листовое стекло:
гладкое (полированное механическим или термическим методами или неполированное);
профилированное;
армированное;
окрашенное в массе;
с поглощающим, отражающим или неотражающим слоем;
матовое.

## Slide 71
Стеклянные профили (прутки, блоки различной формы);
Гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное стекло;
Многослойное изолирующее (стеклопакеты);
Зеркала в рамах, без них, транспортные, галантерейные;
Стеклотара;
Колбы электроламп;
Электроизоляторы, арматура, плафоны;
Медицинские изделия (глазные протезы, шприцы, термометры);

## Slide 72
Химическая, фармацевтическая и гигиеническая посуда;
Многоячеистое и пеностекло в виде блоков, панелей, плит и др.;
Волокна оптические, кабели волоконнооптические, линзы, стекла для очков, часов;
Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки;
Кубики для мозаики;
Стекла для витражей;
Стекла для сигнальных устройств (фар, сигналов остановки…, котофоры, светофоры)

## Slide 73
Стекловолокно и изделия из него (лента, ровница, пряжа, ткани);
Стекловата
Изделия из безопасного стекла;

## Slide 74: 2. Бытовые стеклоизделия
Посуда:
- столовая
– для сервировки стола;
- для приема пищи и напитков;
- чайно-кофейная;
-хозяйственная;
-кухонная;
Художественные изделия и сувениры;
Елочные игрушки;
Галантерея (пуговицы, бижутерия, стразы, бусины, бисер, стеклярус)

## Slide 75: Ассортимент стеклоизделий классифицируют:
По видам изделий;
Виду стекла;
Способу изготовления;
Отделке (способу декорирования);
Конструкции;
Размерам;
Комплектности.